ICS71.040.30

G60

CPCIF

中国石油和化学工业联合会标准

T/CPCIF XXXXX—XXXX

绿色设计产品评价技术规范

聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂

Technical specification for green-design product assessment polybutylene terephthalate Resin 征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国石油和化学工业联合会   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由中国石油和化学工业联合会标准化工作委员会归口。

本标准起草单位：新疆蓝山屯河聚酯有限公司、中国石化仪征化纤有限责任公司、河南开祥新材料有限公司、长春化工（江苏）有限公司、南通星辰合成材料有限公司、中国化工环保协会。

本标准起草人：

绿色设计产品评价技术规范 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂

- 范围

本标准规定了聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂绿色设计产品的术语和定义、评价要求、评价方法和生命周期评价报告编制方法。

本标准适用于由直接酯化法工艺生产的聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂绿色设计产品的评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB 9685    食品安全国家标准  食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB 12348   工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 13271   锅炉大气污染物排放标准

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB 16483   化学品安全技术说明书

GB 17167   用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597   危险废物贮存污染控制标准

GB 18599   一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 23331  能源管理体系 要求

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040  环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044  环境管理 生命周期评级 要求与指南

GB/T 28001  职业健康安全管理体系 规范

GB/T 31571  石油化学工业污染物排放标准

GB/T 31572  合成树脂工业污染物排放标准

GB/T 32161  生态设计产品评价通则

GB/T 32162  生态设计产品标识

GBZ 2.1    《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》

GBZ 2.2    《工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素》

AQ/T 9006   企业安全生产标准化基本规范

FZ/T 51005  纤维级聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）切片

HJ75        固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）连续排放监测技术规范

《国家危险废物名录》（环保部2016年第39号令）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色设计产品  green-design product

在原材料获取、产品生产、使用、废弃处置等全生命周期过程中，在技术可行和经济合理的前提下，具有能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害、便于回收再利用的符合产品性能和安全要求的产品。

3.2

生命周期 life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

3.3

生命周期评价 life cycle assessment

理解和评价产品系统在产品整个生命周期中的潜在环境影响大小和重要性的阶段。

- 评价原则和方法

4.1 评价原则

4.1.1 生命周期评价与指标评价相结合的原则

依据生命周期评价方法，考虑聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品的整个生命周期，从产品设计、原材料获取、产品生产、产品使用、废弃后回收处理等阶段，深入分析各个阶段的资源消耗、生态环境、人体健康因素，选取不同阶段，可评价的指标构成评价指标体系。

4.1.2 环境影响种类最优选取原则

根据聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品的特点，选取具有影响大，社会关注度高，国家法律或政策明确要求的环境影响种类，选取资源属性、污染物排放等方面。

4.2 评价方法和流程

4.2.1 评价方法

同时满足以下条件的聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂可称为绿色设计产品：

a)  满足基本要求(见5.1)和评价指标要求(见5.2)；

b)  提供聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品生命周期评价报告。

4.2.2 评价流程

根据聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品的特点，明确评价范围，根据评价指标体系的指标和生命周期评价方法，收集相关数据，对数据进行分析，对照基本要求和评价指标要求，对聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂进行评价，符合基本要求和评价指标要求的，可以判定该聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂符合绿色设计产品的评价要求，同时提供该产品的生命周期评价报告。评价流程见图1。

范围确定

基本要求

评价指标要求

生命周期清单分析

生命周期清单评价

生命周期评价报告

非绿色设计产品

同时满足

绿色设计产品

未符合要求

未通过审核

符合要求

是

未符合要求

图1 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品绿色设计产品评价流程

- 要求

5.1 基本要求

- 5.1.1 宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺和装备。

- 5.1.2 不应使用国家、行业明令淘汰或禁止的材料，不应超越范围选用限制使用的材料，生产企业应持续关注国家、行业明令禁用的有害物质。

- 5.1.3 生产企业的污染物排放应达到国家和地方污染物排放标准的要求，严格执行节能环保相关国家标准。危险废物的管理应符合国家和地方的法规要求。

- 5.1.4 生产企业的污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标。

- 5.1.5 待评价产品的企业截止评价日三年内无重大生产安全和突发环境污染事件。

- 5.1.6 企业安全生产标准化水平应符合AQ/T 9006的要求,待评价企业须为二级安全标准化企业。

- 5.1.7 生产企业应按照GB 17167配备能源计量器具。

- 5.1.8 生产企业应按照GB/T 24001、GB/T 19001、GB/T 28001（或石油化工企业职业卫生安全管理体系）分别建立并运行环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系；开展能耗、物耗考核并建立考核制度，或按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系。

- 5.1.9 鼓励企业对剩余产品及包装物进行处置或回收。

- 5.1.10 鼓励企业按照《企业事业单位环境信息公开办法》第九条要求公开环境信息。

5.2 评价指标要求

指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。以下标准依据行业及现有先进水平，其中考虑了不同地区的排放指标要求，综合评价指标要求见表1。

表1 评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标方向 | 评价指标基准值 | 判定依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 原材料（PTA）对羧基苯甲醛 | mg/kg | ≤ | # 25 | # GB/T 32685工业用精对苯二甲酸(PTA) | 原材料获取 |
|  | 原材料（PTA）对甲基苯甲酸 | mg/kg | ≤ | # 150 | # GB/T 32685工业用精对苯二甲酸(PTA) | 原材料获取 |
|  | 原材料（BDO）纯度 | % | ≥ | # 99.5 | # GB/T 24768 工业用1,4-丁二醇 标准 | 原材料获取 |
|  | 精对苯二甲酸（PTA）消耗量 | t/t | ≤ | 0.756 | 依据A.1计算 | 产品生产 |
|  | 1,4丁二醇（BDO）总消耗量（不含THF） | t/t | ≤ | 0.496 | 依据A.1计算 | 产品生产 |
|  | 水的重复利用率 | % | ≥ | 96 | 依据A.2计算 | 产品生产 |
| 能源属性 | 产品综合能耗 | kgce/t | ≤ | 260 | GB/T 2589综合能耗计算通则 | 产品生产 |
| 环境属性 | 危险固体废物排放 | - | - | - | GB 18599危险废物贮存污染控制标准 | 产品生产 |
|  | 一般固体废物排放 | - | - | - | GB 18597一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 | 产品生产 |
|  | 颗粒物含量 | mg/m3 | ≤ | 25 | GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | 产品生产 |
|  | 氮氧化物排放 | mg/m³ | ≤ | 150 | GB 13271锅炉大气污染物排放标准 | 产品生产 |
|  | 废水排放 | - | - | - | GB/T 31572 合成树脂工业污染物排放标准 | 产品生产 |
|  | 厂界环境噪声排放 | dB(A) | ≤ | 按功能区类别划分 | GB12348工业企业厂界环境噪声排放标准 | 产品生产 |
| 产品属性 | 产品合格率 | % | ≥ | 98.5 | 依据A.9提供检测报告 | 产品质量 |
|  | 色相L值 | - | ≥ | 90 | FZ/T 51005纤维级聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）切片 | 产品质量 |
|  | 色相b值 | - | ≤ | 5 | FZ/T 51005纤维级聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）切片 | 产品质量 |
|  | 灰分 | mg/kg | ≤ | 300 | FZ/T 51005纤维级聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）切片 | 产品质量 |
|  | 水分 | % | ≤ | 0.4 | FZ/T 51005纤维级聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）切片 | 产品质量 |
| 1、产品废水排放量的监测位置是企业废水处理设施外排排放口，企业的废水按照当地污水处理厂收纳指标执行。 2、产品废气中颗粒物、氮氧化物排放量的监测位置是企业排放烟囱的指定监测口。 3、测点选择在工业企业厂界外1m、高度1.2m以上。 |  |  |  |  |  |  |

5.3 检验方法和指标计算方法

污染物监测方法、产品检验方法以及各指标的计算方法依据附录A。

- 产品生命周期评价方法及评价报告编制方法

6.1评价方法

依据GB/T24040、GB/T24044、GB/T32161给出的生命周期评价方法与框架、总体要求及其附录编制聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂的生命周期评价报告，参考本标准附录B。

6.2 评价报告的编制方法

- 6.2.1基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息、产品种类等基本信息。其中：

——报告信息：包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等；

——申请者信息：包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等；

——采用的标准信息：包括标准名称、标准号等；

——产品种类：包括所有原材料、中间产物及最终产品。

- 6.2.2符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前1年。

- 6.2.3评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界，披露所使用的软件工具。

- 6.2.3.1生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

- 6.2.3.2生命周期影响评价

报告中应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类型在生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

- 6.2.3.3生态设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出产品绿色设计改进的具体方案。

- 6.2.4评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

- 6.3 附件

报告中应在附件中提供：

- 三废检测报告；

- 产品生产材料清单；

- 产品工艺表（产品生产工艺过程等）；

- 各单元过程的数据收集表；

- 其他。

- （规范性附录）
检验方法和指标计算方法

  - PBT/BDO（PTA） 消耗量

每生产1t产品所消耗的BDO（PTA）质量总用量。按式（A.1）计算：

L=MiMc …………………………（A.1）

式中：

L——每生产1t产品的BDO（PTA）消耗量，单位为吨每吨（t/t）；

Mi——在一定计量时间内（一年）产品所用BDO（PTA）的总投入量，单位为吨（t）；

Mc——在一定计量时间内（一年）产品的总产量，单位为吨（t）。

  - 水的重复利用率

生产过程使用的重复利用水量与总用水量之比。按式（A.2）计算：

K=VrVr+Vt×100%  …………………………（A.2）

式中：

K——水的重复利用率，单位为百分率（%）；

Vr——在一定计量时间内（一年）产品使用的重复利用水的总量，单位为立方米（m³）；

Vt——在一定计量时间内（一年）产品使用的新鲜水总量，单位为立方米（m³）。

  - 产品综合能耗

按 GB/T 2589《综合能耗计算通则》的规定执行。

  - 固体废物

按GB18599以及GB18597规定进行。具体要求如下：

a）废水车间预处理沉淀渣：经压滤漂洗后全部循环回用于生产；

b）粉尘渣：通过清扫后全部回用于生产或作为产品；

c）化学品废包装材料：由包装材料原厂家回收处理；

d）生活垃圾：员工产生的生活垃圾在厂内集中收集暂存，定期委托地方环卫部门清运至垃圾填埋场处置。

  - 粉尘颗粒物含量

参照GB 16157 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》执行。

  - 废气中烟尘/氮氧化物含量

- 废气中烟尘/氮氧化物含量按GB 13271《锅炉大气污染物排放标准》的规定提供检测报告。

  - 产品废水排放

废水排放按GB/T 31572《合成树脂工业污染物排放标准》执行。

  - 厂界环境噪声

- 厂界环境噪声按 GB12348工业企业厂界环境噪声排放标准执行。

  - 产品合格率

产品合格率=合格产品数/产品总量*100%

  - 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂产品质量检测

聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂的色值、灰分、水分的检测，按国标检测方法提供检测报告。

- （资料性附录）
聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂生命周期评价方法

  - 目的

聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂的原料生产、生产过程控制、产品运输过程中对环境造成的影响，通过评价聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂全生命周期的环境影响，提出聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂绿色设计改进方案，从而大幅提升聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂的环境友好性。

  - 范围

根据评价目的确定评价范围，确保两者相适应。定义生命周期评价范围时，应考虑以下内容并作出清晰描述。

    - 功能单位

功能单位应是明确规定并且可测量的。本部分以生产吨产品聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂为功能单位来表示。

    - 系统边界

本附录界定的聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品生命周期系统边界，分以下阶段：浆料配制、酯化单元、预缩单元、终缩单元、产品包装阶段及相应的公辅设施。如图B.1所示，具体包括：

对苯二甲酸

丁二醇

打浆

酯化

预缩

终缩

切粒

包装

- 图B.1 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品生命周期系统边界图

LCA评价的覆盖时间应在规定的期限内。数据应反映具有代表性的时期（取最近3年内有效值）。如果未能取得3年内有效值，应做具体说明。

原材料数据应是在参与产品的生产和使用的地点/地区。

生产过程数据应是在最终产品的生产中所涉及的地点/地区。

    - 数据取舍原则

单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

- 能源的所有输入均列出；

- 主要原料的所有输入均列出；

- 辅助材料质量小于原料总消耗1%的项目输入可忽略；

- 大气、水体的各种排放均列出；

- 小于固体废弃物排放总量1%的一般性固体废弃物可忽略；

- 道路与厂房的基础设施的消耗和排放可忽略；

- 任何有毒有害材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。

  - 生命周期清单分析

    - 总则

应编制聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品系统边界内的所有资源/能源输入、污染物输出清单，作为产品生命周期评价的依据。如果数据清单有特殊情况、异常点或其他问题，应在报告中进行明确说明。

当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。然后，确定每个单元过程的基本流，并据此计算出单元过程的定量输入和输出。此后，将每个单元过程的输入输出数据除以产品的产量，得到功能单位（即吨产品聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂）的资源、能源消耗和环境排放。最后，将产品各单元过程中相同的影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品级的影响评价提供必要的数据。

    - 数据收集

      - 概况

应将以下要素纳入数据清单：

- 原材料开采及生产；

- 产品生产；

- 现场管理；

- 三废处理；

- 运输。

基于LCA的信息中要使用的数据分为两类：现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据，如果“现场数据”收集缺乏，可以选择“背景数据”。

现场数据是在现场具体操作过程中收集来的。主要包括生产过程的资源能源消耗、产品原材料的使用量、产品三废产生量等。现场数据还应包括运输数据，即产品原料、产品等从制造地点到最终交货点的运输距离。

背景数据应当包括主要原料的生产数据、权威的电力等能源数据、不同运输类型造成的环境影响以及产品生产过程中的三废数据处理过程的排放数据。

      - 现场数据采集

应描述代表某一特定设施或设施的活动而直接测量或收集的数据相关采集规程。可直接对过程进行的测量或者通过采访或问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。

现场数据的质量要求包括：

        - 代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据。

        - 完整性：现场数据应采集完整的生命周期要求数据。

        - 准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均须转换为单位产品，即吨产品聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂为基准计算，且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等。

        - 一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规格等。典型现场数据来源包括：

- 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂的原材料生产过程数据；

- 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂的原材料由原材料供应商运输至生产工厂的运输数据；

- 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂生产过程的能源及水消耗数据；

- 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂原材料分配及用量数据；

- 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂现场废气、固废数据；

- 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂储存及由生产商处运输至下游用户的运输数据；

- 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂生产废水经污水处理厂所排放的数据。

      - 背景数据采集

背景数据不是直接测量或计算而得到的数据。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并载入产品生命周期评价报告。

背景数据的质量要求包括：

        - 代表性：背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合相关LCA标准要求的、经第三方独立验证的上游产品LCA报告中的数据。若无，须优先选择代表中国国内平均生产水平的公开LCA数据，数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下，可以选择国外同类技术数据作为背景数据。

        - 完整性：背景数据的系统边界应该从资源开采到这些原辅材料或能源产品出厂为止。

        - 一致性：所有被选择的背景数据应完整覆盖本部分确定的生命周期清单因子，并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。

      - 原材料采购和预加工

该阶段始于从大自然提取资源，结束于聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品进入产品生产设施，包括：

              - 开采和提取；

              - 所有材料的预加工；

              - 转换回收的原材料；

              - 提取或与生产设施内部或与生产设施之间的运输。

      - 生产及现场管理

该阶段始于生产聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂的原材料进入生产设施，结束于最迟合格产品离开生产储存设施。生产活动包括化学处理、制造、制造过程中成品的转运、储存等。现场管理包括废气、废水、固废的产生、处理及达标排放等。

      - 物流

应考虑的运输参数包括运输方式、车辆类型、燃料消耗量、装货速率、回空数量、运输距离、根据负载限制因素的商品运输分配以及燃料用量。

      - 用电量计算

对于产品系统边界上游或内部消耗的电力，应使用区域供应商现场数据。

    - 数据分配

在进行聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂生命周期评价的过程中涉及到数据分配问题，特别是聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂的生产环节。对于聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂生产制造而言，由于制造商工艺技术水平的差异、现场管理水平的参差不齐，同样的生产工艺现场会存在不同的生产单耗及三废指标。针对聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂生产过程中使用的原材料及产生的三废基本相同，因此本研究选取 “重量分配”作为分摊的比例，即重量越大的原材料，其分摊额度就越大。

    - 生命周期影响评价

      - 数据分析

根据表B.1∽表B.4对应需要的数据进行填报：

              - 现场数据可通过企业调研、上游厂家提供、采样监测等途径进行收集，所收集的数据要求为企业3年内平均统计数据，并能够反映企业的实际生产水平。

              - 从实际调研过程中无法获得的数据，即背景数据，采用相关数据库进行替代，在这一步骤中所涉及到的单元过程包括聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂行业相关原材料生产、现场管理、能源消耗以及产品的运输。

- 表B.1 原材料成分、用量及运输清单

| 原材料 | 含量/% | 吨产品产品消耗量 | 原材料产地 | 运输方式 | 运输距离/km | 单位产品运输距离（km/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 表B.2 生产过程所需清单

| 能耗种类 | 单位 | 吨产品产品消耗量 |
| --- | --- | --- |
| 电耗 | 千瓦时（kW·h） |  |
| 水 | 吨 |  |
| 煤耗 | 兆焦（MJ） |  |
| 蒸汽 | 立方米（m3） |  |

- 表B.3 运输过程所需清单

| 过程 | 运输方式 | 运输距离/km | 单位产品运距/（km/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 从生产地到总经销商 |  |  |  |
| 从总经销商到分经销商 |  |  |  |
| 从生产地到分经销商的总运输距离 |  |  |  |

聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂在生产过程及废弃物处理过程的排放相关的排放因子如表B.4所示。

- 表B.4 废弃物处理背景数据

| 项目 | 废弃物产生量 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |

      - 清单分析

所收集的数据进行核实后，利用生命周期评估软件（如GaBi、SimaPro、eBalance等）进行数据的分析处理，用以建立生命周期评价科学完整的计算程序。企业可根据实际情况选择软件。通过建立各个过程单元模块，输入各过程单元的数据，可得到全部输入与输出物质和排放清单，选择表B.6各个清单因子的量（以kg为单位），为分类评价做准备。

  - 影响评价

    - 影响类型

影响类型分为资源能源消耗、生态环境影响和人体健康危害三类。聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂的影响类型采用不可再生资源消耗、温室效应、水体富营养化、酸化效应、光化学烟雾和人体健康危害6个指标。

    - 清单因子归类

根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起，见表B.5。例如，将对气候变化有贡献的二氧化碳、一氧化氮等清单因子归到气候变化影响类型里面。

- 表B.5 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品生命周期清单因子归类

| 影响类型 | 清单因子归类 |
| --- | --- |
| 不可再生资源消耗 | 煤、天然气 |
| 温室效应 | 二氧化碳（CO2） |
| 水体富营养化 | 氮氧化物（NOx） |
| 光化学烟雾 | 二氧化硫 |
| 酸化效应 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 人体健康危害 | 粉尘 |

    - 分类评价

计算出不同影响类型的特征化模型。分类评价的结果采用表B.6中的当量物质表示。

- 表B.6 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品生命周期影响评价

| 环境类别 | 单位 | 指标参数 | 特征化因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不可再生资源消耗 | 锑当量·kg-1 | 煤 | 5.69×10-8 |
|  |  | 天然气 | 1.42×10-4 |
| 温室效应 | CO2当量·kg-1 | CO2 | 1 |
|  |  | CH4 | 25 |
| 水体富营养化 | NO3-当量·kg-1 | NO3- | 1 |
| 人体健康危害 | 1,4-二氯苯当量·kg-1 | NOx | 1.2 |
|  |  | SOx | 0.096 |
|  |  | 颗粒物 | 0.82 |
| 酸化效应 | SO2当量·kg-1 | SO2 | 1 |
|  |  | NOx | 0.7 |
| 光化学烟雾 | C2H4当量·kg-1 | SO2 | 0.048 |
|  |  | NOx | 0.028 |

    - 计算方法

影响评价结果计算方法见式（B.1）

EPi=EPij=Qj×EFij    ………………………………（B.1）

式中：

EPi——第i中影响类型特征化值；

EPij——第i种影响类别中第j种清单因子的贡献；

Qj——第j中清单因子的排放量；

EFij——第i中影响类型中第j种清单因子的特征化因子。

________________________

中国石油和化学工业联合会标准

《绿色设计产品评价技术规范 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂》

编制说明

《绿色设计产品评价技术规范 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂》

中国石油和化学工业联合会团体标准起草工作组

2019年6月

目录

1  项目背景	1

1.1任务来源	1

1.2 编制过程	1

2  标准编制的必要性	2

2.1促进生态型社会建设	2

2.2更加强调环保重点	2

3  行业概况	3

3.1 行业发展现状	3

3.2 行业存在问题	3

3.3 行业发展趋势	3

4  编制依据及参考文献	4

5  研究方法	5

6  相关内容确定说明	6

6.1总体说明	6

6.2 适用范围	7

6.3 评价流程说明	7

6.4 指标体系说明	8

6.4.1基本条件	8

6.4.2评价指标	8

6.5 关于“附录A资料性附录”的说明	9

7  标准实施的可行性分析	9

- 1  项目背景

- 1.1任务来源

2015年9月18日，中共中央、国务院印发《生态文明体制改革总体方案》（中发【2015】25号）。其中第四十六条指出：“建立统一的绿色产品体系。将目前分头设立的环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等产品统一整合为绿色产品，建立统一的绿色产品标准、认证、标识等体系。”完善对绿色产品研发生产、运输配送、购买使用的财税金融支持和政府采购等政策。实行绿色产品领跑者计划，加强绿色产品宣传推广。推行政府绿色采购制度，扩大政府采购规模。2016年6月30日，工信部制定了《工业绿色发展规划（2016-2020年）》，提出：建立工业绿色设计产品标准体系，开展绿色设计试点示范，制定绿色产品评价标准，到2020年力争创建百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。

2016年6月17日，中国石油和化学工业联合会印发《关于下达第一批中国石油和化学工业联合会团体标准试点项目计划的通知》（中石化联质标【2016】59号）。2018年1月，确定以产品生命周期评价理论为指导，以提升产品在其生命周期中的综合环境绩效为目标，针对行业产品环境安全问题，选取聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂为研究目标，由中国石油和化学工业联合会牵头、新疆蓝山屯河聚酯有限公司联合组织起草《绿色设计产品评价技术规范聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂》标准的制定工作。

- 1.2 编制过程

本标准在广泛收集国内外聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂环境保护、清洁生产相关的政策、法律法规、技术导则、标准等文献，选择典型企业开展系统深入地调研，结合我国聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂环保的现状，进行全面系统研究的基础上，完成了本标准征求意见稿的撰写。该标准给出了聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂绿色设计产品的基本要求、评价指标体系、评价方法。具体编制过程如下：

（1）2018年6月4日，在新疆蓝山屯河化工股份有限公司召开启动会，下达任务；

（2）2018年7月5日，由中国石油和化学工业联合会牵头，新疆蓝山屯河聚酯有限公司等单位联合组成的标准编制组；

（3）2018年9月24日，编制组完成《绿色设计产品技术规范 瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂》标准编制说明草案；

（4）2019年3月7日，由中国石油和化学工业联合会牵头，组织同行业技术人员对《绿色设计产品技术规范 瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂》标准进行了讨论；

（5）2019年5月22日，由中国石油和化学工业联合会牵头，组织同行业技术人员对《绿色设计产品技术规范 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂》标准再次进行了讨论；

（6）2019年X月，拟向社会发出征求意见稿，公开征求意见。

- 2  标准编制的必要性

- 2.1促进生态型社会建设

“十三五”规划纲要明确提出，牢固树立并切实贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设。目标要求经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。规划内容指出：支持绿色清洁生产，推进传统制造业绿色改造，推动建立绿色低碳循环发展产业体系，鼓励企业工艺技术装备更新改造，发展绿色金融，设立绿色发展基金。改善环境治理基础制度，建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制。

绿色设计产品作为生态型社会的重要组成部分，是建立生态型消费模式的基础。目前我国聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂的技术标准要求不完善，政策机制不够健全。因此，有必要通过开展生态型产品评价及其标准化工作，制定与国际接轨的、高水平的聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂评价技术标准，并通过评价标准的示范应用，不断提升聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂的绿色设计，为生态型社会建设提供评价技术、评价标准等基础支撑。

绿色设计的聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品在开发应用过程中应以产品绿色设计理念为指导，降低环境负荷，最大程度的采用从原料、生产等各个环节减少对人类健康和环境产生危害的先进绿色技术和管理手段，减少或消除对人类和环境危害大的原料、产品和添加剂的生产和使用，实现聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品和工艺的高效、低毒、无污染。

- 2.2更加强调环保重点

聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂主要的污染有：

（1）生产废水污染

在生产过程中产生污水（即酯化水），对江河、流经土壤造成污染。

（2）固体废弃物污染

生产过程中（开机、停机时）产生的单体、熔体等固体废弃物，对土壤造成污染。

因此使用绿色的环保资源，生产和使用绿色设计的聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂是未来的发展趋势，也是聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂标准和法规未来制定的发展方向。不允许使用对环境不安全的原材料，这样就从生产源头入手，控制了对环境的污染。

- 3  行业概况

- 3.1 行业发展现状

聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂是结晶、线型饱和聚酯，为综合性能优良的工程塑料之一。在五大工程塑料中，PBT是产业化最晚而发展最快的一个品种。其主要用于汽车制造、电子电器、光纤通信，也可用于纺织行业。聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂合成产业化后，由于生产工艺成熟、投资较低，发展迅速。

2018年，PBT出口合计25.69万吨，出口量同比增长11%，较2017年下滑13个百分点。价格方面，受到国内价格大幅上涨的影响，2017-2018年出口价格持续增长，2018年同比增长10%。国内有12家PBT生产企业，8家企业配套上游原料，8家企业配套下游产品。长春化工因产能较大，出口量常年保持第一，并且呈逐年增长之势。2018年累计达到11.7万吨，占总出口的46%，出口量较2017年全年增长28%。

近几年，多家企业向下游延伸产业链，在消化过剩产能的同时，增加了利润厚度，同时抗风险能力也得到进一步的提高。PBT盈利水平大幅增长，多家企业看好PBT市场前景，纷纷加快扩大产能的步伐,抢占市场份额。

2018年中国PBT市场总结及2019年展望

自2016年起，PBT进入过剩产能消化期，供需结构持续向好。2018年行业依旧保持高景气值运行。供应方面，因企业开工负荷的提升，叠加三房巷复产，国内供应大幅增长。需求方面，保持快速增长，特别是国外需求。2018年国内需求结构发生较大变化，纺丝领域需求占比超越改性，成为PBT第一大消费领域。从需求量上来看，纺丝领域仍保持高速增长，改性及光缆则呈低速增长，汽车甚至出现短期负增长。从价格来看，2018年PBT价格延续2017年震荡上涨走势，但涨幅明显回落，盈利能力也不如2017年。2019年，国内将再次掀起PBT项目建设热潮，供应压力增大，市场竞争加剧，产品价格回落风险大增。

- 3.2 行业存在问题

（1）没有统一的聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂环保及能源消耗的技术规范，各企业自行其是。

（2）环保和节能减排压力增大。

（3）技术创新能力还要进一步提升。

- 3.3 行业发展趋势

为了更好的实现“节能、环保”，聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂行业需要做出转变，主要趋势有：

（1）创新型的功能型产品的不断推出。

提高性能，如有毒有害物质严格限量，如低钛含量聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品等。

（2）行业自律与规范性发展。

规范行业行为，协调同行利益关系，维护行业间的公平竞争和正当利益，促进行业发展，自律就是自我约束。加强业内良性竞争，促进聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂业内和谐发展。

（3）工业用途不断扩大。

聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂广泛用于汽车制造、电子电器、光纤通信，也可用于纺织行业，应用范围逐渐扩大，应用领域也越来越广泛，工业需求量逐渐扩大。因此聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂市场前景广阔。

- 4  编制依据及参考文献

《绿色设计产品评价技术规范 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂》编制严格按照国家标准规范性文件的基本要求进行，在符合国家现行法律、法规以及涂料行业政策要求的前提下，从产品生命周期的角度，对聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂绿色设计做出了详细的规定。依据生命周期评价方法，考虑到聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品的整个生命周期，从设计开发、原材料获取、生产、包装、运输、使用及废弃后回收处理等阶段，深入分析各阶段的资源消耗、生态环境、人体健康影响因素，选取不同阶段的典型指标构成评价指标体系。本标准在满足评价指标体系要求的基础上，采用生命周期评价方法，建立聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品种类规则，开展生命周期清单分析，进行生命周期影响评价，将环境影响评价结果作为产品生态设计评价的重要参考依据，以体现标准的系统性、科学性和可操作性。

主要编制依据包括：

GB 2589  综合能耗计算通则

GB 9685  食品安全国家标准  食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 13271  锅炉大气污染物排放标准

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB 16483  化学品安全技术说明书

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 23331  能源管理体系 要求

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040  环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044  环境管理 生命周期评级 要求与指南

GB/T 28001  职业健康安全管理体系 规范

GB/T 31571  石油化学工业污染物排放标准

GB/T 31572  合成树脂工业污染物排放标准

GB/T 32161  生态设计产品评价通则

GB/T 32162  生态设计产品标识

GBZ 2.1 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》

GBZ 2.2 《工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素》

FZ/T 51005 纤维级聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）切片

AQ/T 9006  企业安全生产标准化基本规范

HJ75 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）连续排放监测技术规范

《国家危险废物名录》（环保部2016年第39号令）

- 5  研究方法和技术路线

- 5.1 研究方法

标准研究采用文献搜集、专家咨询等方法对我国聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂行业的经营现状、污染物排放现状和主要环境问题进行调研。在此基础上，为研究及评价构建做准备。

（1）国内外聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂行业有关环保指标、政策法规的分析；

（2）行业调研：对聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂企业进行函调，调查内容主要包括：三废处理、产品质量、原材料使用等。

（3）专家咨询：为了使其不偏离相对应的标准，标准在制定过程中会向行业的节能、环保专家进行咨询；

（4）广泛征求意见：初稿完成后，为保证标准的合理性、可操作性，选择对聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂企业征求意见，通过对意见的汇总、分析，进行相应的修正。

5.2技术路线

标准制订的技术路线如下所示。

确定特征污染物和常规污染物

评价指标项与指标值的确定

生命周期研究

标准文本及编制说明

技术审查，提出修改意见

标准行政审查、批准和发布

绿色PBT产品评价技术标准研究

行业现状及发展趋势调研

行业产污情况调研

行业污染控制技术调研

国内外相关检测技术研究

生命周期研究以及其他相关文献资料查阅

标准

图1 标准制定技术路线

- 6  相关内容确定说明

- 6.1总体说明

主要内容包括以下几个方面：

（1）范围

（2）规范性引用文件

（3）术语和定义

（4）基本要求

（5）评价指标要求

（6）产品生命周期评价报告编制方法

- 6.2 适用范围

本标准规定了聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂绿色设计产品的术语和定义、评价要求、评价方法和生命周期评价报告编制方法。

本标准适用于聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂绿色设计产品的评价。

- 6.3 评价流程说明

本标准采用指标体系评价和生命周期评价相结合的方法。

首先，确定评价的目的，根据评价对象的特点和评价目的，明确评价的范围；

此后，根据评价指标体系中指标和生命周期评价方法，收集需要的数据，同时要对数据质量进行分析；

然后，对照指标体系中指标的基准值，对产品开展指标体系评价。通过指标评价，判定该产品属于绿色型产品。

最后，绿色型产品的生产企业应向信息需求方提供绿色产品评价结果，以供信息需求方编制绿色产品评价报告。其中，应依据生命周期评价方法，通过生命周期清单分析、生命周期影响评价等过程，详细评价产品全生命周期过程对环境的影响大小，并在绿色报告中提出绿色化改进的方向和方案。

在评价过程中，尽管未将生命周期评价结果作为绿色型产品评价筛选的核心依据，但绿色报告发挥了以下几个方面的作用：

全面展示产品生命周期过程中的资源能源消耗、生态环境影响和人体健康危害；

帮助企业诊断产品不符合生态设计评价指标要求的原因，并据此提出改进措施和方案；

为产品评价提供参考，并可粗略验证指标体系评价的准确性；

可向消费者、政府、合作企业等有关方提供产品的环境声明。

范围确定

基本要求

评价指标要求

生命周期清单分析

生命周期清单评价

生命周期评价报告

非绿色设计产品

同时满足

绿色设计产品

未符合要求

未通过审核

符合要求

是

未符合要求

图2  聚对苯二甲酸丁二醇酯绿色设计产品评价流程

本标准采用指标体系评价和生命周期评价相结合的方法。

同时满足以下条件的聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品可称为绿色设计产品：

（1）满足基本要求和评价指标要求；

（2）提供经过评审的产品生命周期评价报告；

- 6.4 指标体系说明

- 6.4.1基本条件

- （1）宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰的或禁止的技术、工艺和装备。

- （2）不应使用国家、行业明令淘汰或禁止的材料，不应超越范围选用限制使用的材料，生产企业应持续关注国家、行业明令禁用的有害物质。

- （3）生产企业的污染物排放应达到国家和地方污染物排放标准的要求，严格执行节能环保相关国家标准并提供污染物排放清单。危险废物的管理应符合国家和地方的法规要求。

- （4）生产企业的污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标。

- （5）企业安全生产标准化水平应符合AQ/T9006的要求。

- （6）待评价产品的企业截止评价日三年内无重大安全和环境污染事故。

- （7）生产企业应按照GB 17167配备能源计量器具。

- （8）生产企业应按照GB/T 24001、GB/T 19001和GB/T 28001（或石油化工企业职业卫生安全管理体系）分别建立并运行环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系；开展能耗、物耗考核并建立考核制度，或按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系。

- （9）企业应按照《危险化学品安全管理条例》建立并运行危险化学品安全管理制度。应向使用方提供符合GB/T 16483要求的产品安全技术说明书。

- （10）鼓励企业按照《企业事业单位环境信息公开办法》第九条要求公开环境信息。

- 6.4.2评价指标

- 指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。评价指标基准值见表1。

表1评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标方向 | 评价指标基准值 | 判定依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 原材料（PTA）对羧基苯甲醛 | mg/kg | ≤ | # 25 | # GB/T 32685工业用精对苯二甲酸(PTA) | 原材料获取 |
|  | 原材料（PTA）对甲基苯甲酸 | mg/kg | ≤ | # 150 | # GB/T 32685工业用精对苯二甲酸(PTA) | 原材料获取 |
|  | 原材料（BDO）纯度 | % | ≥ | # 99.5 | # GB/T 24768 工业用1,4-丁二醇 标准 | 原材料获取 |
|  | 精对苯二甲酸（PTA）消耗量 | t/t | ≤ | 0.756 | 依据A.1计算 | 产品生产 |
|  | 1,4丁二醇（BDO）总消耗量（不含THF） | t/t | ≤ | 0.496 | 依据A.1计算 | 产品生产 |
|  | 水的重复利用率 | % | ≥ | 96 | 依据A.2计算 | 产品生产 |
| 能源属性 | 产品综合能耗 | kgce/t | ≤ | 260 | 依据A.3计算 | 产品生产 |
| 环境属性 | 危险固体废物排放 | - | - | - | GB 18599危险废物贮存污染控制标准 | 产品生产 |
|  | 一般固体废物排放 | - | - | - | GB 18597一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 | 产品生产 |
|  | 颗粒物含量 | mg/m3 | ≤ | 25 | GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | 产品生产 |
|  | 氮氧化物排放 | mg/m³ | ≤ | 150 | GB 13271锅炉大气污染物排放标准 | 产品生产 |
|  | 废水排放 | - | - | - | GB/T 31572 合成树脂工业污染物排放标准 | 产品生产 |
|  | 厂界环境噪声排放 | dB(A) | ≤ | 按功能区类别划分 | GB12348工业企业厂界环境噪声排放标准 | 产品生产 |
| 产品属性 | 产品合格率 | % | ≥ | 98.5 | 依据A.8提供检测报告 | 产品质量 |
|  | 色相L值 | - | ≥ | 90 | FZ/T 51005纤维级聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）切片 | 产品质量 |
|  | 色相b值 | - | ≤ | 5 | FZ/T 51005纤维级聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）切片 | 产品质量 |
|  | 灰分 | mg/kg | ≤ | 300 | FZ/T 51005纤维级聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）切片 | 产品质量 |
|  | 水分 | % | ≤ | 0.4 | FZ/T 51005纤维级聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）切片 | 产品质量 |
| 1、产品废水排放量的监测位置是企业废水处理设施外排排放口，企业的废水按照当地污水处理厂收纳指标执行。 2、产品废气中颗粒物、氮氧化物排放量的监测位置是企业排放烟囱的指定监测口。 3、测点选择在工业企业厂界外1m、高度1.2m以上。 |  |  |  |  |  |  |

本标准在制定评价指标的过程，本着高端引领的指导思想，对评价指标的确定出于以下考虑：

（1）原材料消耗指标、新鲜水消耗指标、水重复利用率指标和废水排放量指标本着聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂生产工艺实际情况，旨在鼓励企业进行清洁生产。

（2）粉尘颗粒物及氮氧化物含量指标参考GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及GB 13271锅炉大气污染物排放标准，明确在企业处理设施的末端进行样品采集。

- 6.5 关于“附录A资料性附录”的说明

废水污染物、废气污染物和噪声污染产生指标是指处理之后的指标，所有指标均按采样次数的实测数据进行平均值，附录A中给出了测试方法及测试后工厂周围环境的改善情况。

- 7  标准实施的可行性分析

《绿色设计产品评价技术规范聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂》是在系统调研和反复论证的基础上完成的。不仅汲取了发达国家的成熟经验，还紧密结合了国内现状与发展需求。技术要求设置合理、实践可行。内容侧重以产品生命周期评价理论为指导，加强对聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品供应链（上游）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品的生产过程等整个产品生命周期过程链的管理控制为手段，以提升聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂在其生命周期中的综合环境绩效的为目标，构建包含聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品生命周期相关阶段的绿色设计评价指标体系，确定聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂绿色设计产品的定量定性指标以及评价基准值，并制定相关评价技术标准；以提高聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂绿色设计评价的科学性、客观性和可操作性，确保聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂产品的质量安全性和生态友好性，促进产品的规模化推广。本着引领绿色发展，推动行业技术进步的原则，绿色设计产品使用安全环保的原材料，为所有聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂生产的管理人员提供有益的参考和借鉴。